窗帘面料及轨道、罗马杆技术参数

一、窗帘面料技术要求

1、纤维成分含量：100%聚酯纤维；

2、单位面积质量≥330g/㎡；

3、甲醛含量≤20mg/kg；

4、PH值：4.0～9.0；

5、耐皂洗色牢度≥4级；

6、耐水洗色牢度≥4级；

7、耐干洗色牢度≥4级；

8、耐热压色牢度≥4级；

9、耐光色牢度≥3级；

10、耐酸汗渍色牢度≥3级；

11、耐碱汗渍色牢度≥3级；

12、耐干摩擦色牢度≥3级；

13、耐湿摩擦色牢度≥3级；

14、起球≥3级；

15、水洗尺寸变化率：-1.0%～+1.0%；

15、面料断裂强力经向≥1800N，纬向≥1300N；

16、撕破强力经向≥100N，纬向≥100N；

17、无异味；

18、无可分解致癌芳香胺染料；

19、遮光率＞90%，

检验依据符合但不限于GB 18401-2010或国家现行执行标准。

二、窗帘面料1级阻燃要求

1、氧指数≥32；

2、续燃时间≤5s ；

3、阴燃时间≤5s；

4、损毁长度≤150mm；

5、燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃；

检验依据必须符合GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》或符合GB/T17591-2006《阻燃织物》。

三、窗帘辅料要求：有纺布带

1、材质为聚酯纤维100%；

2、无可萃取重金属含量（砷、铅、镉、铬、铬（六价）、钴、铜、镍、汞）；

3、无甲醛。

以上三项技术参数投标人须提供权威检测机构出具的合格检测报告复印件进行佐证，复印件加盖投标人鲜章。

四、窗帘工艺和品质要求

面料幅宽2.8m，褶皱1:2.0倍，布帘顶部卷边双层10cm，布帘底部卷边双层10cm ，左右卷边各3cm，制作工艺精细，缝纫线路笔直，窗帘超高，不允许有接缝。挂钩采用不锈钢挂钩。 抗菌、防霉、环保、不含毒元素、无毒、无害、无异味、隔热、手感柔软、不易变形，防紫外线。

五、铝合金轨道（直轨）技术要求

1、优质原生铝合金，表面电泳处理，抗氧化能力强，光泽度高，符合GB/T 6892-2015《一般工业用铝及铝合金挤压型材》标准的要求；

2、轨道：壁厚≥1.4mm；

3、封口：封口为铁质镀锌铸件；

4、安装码：厚度≥1.2mm；

5、化学成分要求:Si:0.2-0.6%；Mn≤0.002%；Cu≤0.08%；Mg:0.4-0.9%；Zn≤0.01%；Cr≤0.003%；Fe≤0.1%；Ti≤0.003%；

6、力学性能：Rp0.2≥201Mpa；Rm≥224Mpa；A50≥14.5%；

7、复合膜局部厚度≥21μm；

8、盐雾测试经过18小时，PH值在7.0之间的盐溶液中连续喷雾，表面无锈点；

9、轨道每米不低于8个走珠，走珠采用中厚型轴承轮，材质为不锈钢芯和无缝拉环外加强化PVC材质包裹成型，应用高科技纳米材料，静音、无尘、耐磨，每隔70cm（±5%）位置1个安装码。

检验依据符合GB/T 26014-2010《非建筑用铝合金装饰型材》标准。

“铝合金轨道（直轨）1-8项技术要求”提供投标人的权威检测机构出具的合格检测报告复印件进行佐证，复印件加盖投标人鲜章。

六、罗马杆技术及安装要求

原生铝材、直径28mm、壁厚≥0.8mm，装饰头2个/根，吊环单轨8个/米。